**Техническая спецификация: «Плетеная рулонная сетка ширина 1500 мм. »**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер рулона  | Ширина - 1500 мм. длина – 25000 мм.  |
| Размер ячейки  | 50х50 мм. |
| Тип покрытия  | Цинк + ПВХ |
| Толщина проволоки без ПВХ  | 1,8 мм.  |
| Толщина проволоки с ПВХ покрытием | 2,8 мм.  |
| Вес одного рулона | 44 кг.  |
| Цвет | Темно- зеленый RAL6005 |
| Температура эксплуатации град.Цельсия | -40….+40 |
| Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее  | 10 лет |

**Техническая спецификация: «Плетеная рулонная сетка ширина 2000 мм. »**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер рулона  | Ширина - 2000 мм. длина – 25000 мм.  |
| Размер ячейки  | 50х50 мм. |
| Тип покрытия  | Цинк + ПВХ |
| Толщина проволоки без ПВХ  | 1,8 мм.  |
| Толщина проволоки с ПВХ покрытием | 2,8 мм.  |
| Вес одного рулона | 58 кг.  |
| Цвет | Темно- зеленый RAL6005 |
| Температура эксплуатации град.Цельсия | -40….+40 |
| Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее  | 10 лет |

**Техническая спецификация: «Плетеная рулонная сетка ширина 3000 мм. »**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер рулона  | Ширина - 3000 мм. длина – 25000 мм.  |
| Размер ячейки  | 50х50 мм. |
| Тип покрытия  | Цинк + ПВХ |
| Толщина проволоки без ПВХ  | 1,8 мм.  |
| Толщина проволоки с ПВХ покрытием | 2,8 мм.  |
| Вес одного рулона | 88 кг.  |
| Цвет | Темно- зеленый RAL6005 |
| Температура эксплуатации град.Цельсия | -40….+40 |
| Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее  | 10 лет |