**Техническая спецификация: «Плетеная рулонная сетка ширина 1500 мм. »**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер рулона | Ширина - 1500 мм. длина – 25000 мм. |
| Размер ячейки | 50х50 мм. |
| Тип покрытия | Цинк + ПВХ |
| Толщина проволоки без ПВХ | 1,8 мм. |
| Толщина проволоки с ПВХ покрытием | 2,8 мм. |
| Вес одного рулона | 44 кг. |
| Цвет | Темно- зеленый RAL6005 |
| Температура эксплуатации град.Цельсия | -40….+40 |
| Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее | 10 лет |

**Техническая спецификация: «Плетеная рулонная сетка ширина 2000 мм. »**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер рулона | Ширина - 2000 мм. длина – 25000 мм. |
| Размер ячейки | 50х50 мм. |
| Тип покрытия | Цинк + ПВХ |
| Толщина проволоки без ПВХ | 1,8 мм. |
| Толщина проволоки с ПВХ покрытием | 2,8 мм. |
| Вес одного рулона | 58 кг. |
| Цвет | Темно- зеленый RAL6005 |
| Температура эксплуатации град.Цельсия | -40….+40 |
| Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее | 10 лет |

**Техническая спецификация: «Плетеная рулонная сетка ширина 3000 мм. »**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер рулона | Ширина - 3000 мм. длина – 25000 мм. |
| Размер ячейки | 50х50 мм. |
| Тип покрытия | Цинк + ПВХ |
| Толщина проволоки без ПВХ | 1,8 мм. |
| Толщина проволоки с ПВХ покрытием | 2,8 мм. |
| Вес одного рулона | 88 кг. |
| Цвет | Темно- зеленый RAL6005 |
| Температура эксплуатации град.Цельсия | -40….+40 |
| Срок службы при отсутствии механических повреждений не менее | 10 лет |